НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«СТРОИТЕЛИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» (НП СРОС «СЛО»)

_____________________________________________________________________

Стандарт организации

СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ

С НАРУЖНЫМИ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ

Правила производства работ.

Требования к результатам

и система контроля выполненных работ

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

_____________________________________________________________________

Липецк 2012

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Предисловие

1.   ПОДГОТОВЛЕН             Некоммерческое партерство саморегулируемая
     И ПРЕДСТАВЛЕН НА      организация в строительстве «Строители

УТВЕРЖДЕНИЕ                Липецкой  области»

2.   УТВЕРЖДЕН И                Решением общего собрания НП СРОС «СЛО»

ВВЕДЕН В                         от 29.03.2012г. протокол № 1/2012

ДЕЙСТВИЕ

3.    ВВЕДЕН                           Настоящий стандарт идентичен стандарту

Национального объединения строителей

СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных Некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области»

II

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Содержание

Введение .............................................................................................................. V

1 Область применения ........................................................................................ 1

2 Нормативные ссылки ....................................................................................... 1

3 Термины и определения .................................................................................. 3

4 Правила производства работ ........................................................................... 7

4.1 Организация фасадных работ ............................................................... 7

4.2 Технология монтажа .............................................................................. 9

4.3 Монтаж опорного (цокольного) профиля ........................................... 14

4.4 Крепеж теплоизоляционных плит к основанию ................................. 16

4.5 Механическое крепление теплоизоляционных плит .............. ........... 20

4.6 Установка усиливающих элементов и устройство

деформационных профилей ................................................................... 23

4.7 Выполнение армированного базового штукатурного слоя ................. 26

4.8 Меры по антивандальной защите ..................................................... ..... 28

4.9 Нанесение декоративно-защитного финишного слоя .......................... 28

4.10 Окраска декоративно-защитного финишного слоя ............................ 32

4.11 Заделка мест анкеровки строительных лесов ................................ ..... 32

5 Материалы и изделия, применяемые при производстве работ ...............       . 33

6 Техника безопасности ............................................................................      ....... 34

Приложение А (рекомендуемое) Форма акта приемки-передачи фасада

под отделку ........................................................................      ...... 35

Приложение Б (рекомендуемое) Форма акта освидетельствования

скрытых работ ..............................................................                          .......... 37

III

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Приложение В (рекомендуемое) Форма акта приемки выполненных

работ ......................................................................          .............    ..... 39

Приложение Г (рекомендуемое) Форма предписания контроля

качества ...............................................................................        .... 41

Приложение Д (справочное) Эксплуатация и ремонт ................................... 43

Библиография .................................................................................................... 47

IV

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию Гра-достроительного кодекса Российской Федерации [1], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Фе-дерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регла-мент о безопасности зданий и сооружений» [3], приказа Министерства ре-гионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, ка-питальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказы-вают влияние на безопасность объектов капитального строительства» [4].

В стандарте изложены общие правила выполнения работ по монтажу систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными шту-катурными слоями.

Стандарт создан на основе результатов многолетних методических наработок. При разработке стандарта учтен опыт применения действую-щих нормативных документов, а также зарубежных норм.

Авторский коллектив:

М.Г. Александрия, С.А. Голунов (Ассоциация «АНФАС»), А.С. Мон-

тянов (ООО «Хенкель Баутехник»).

V

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

СТАНДАРТ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «СТРОИТЕЛИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

_____________________________________________________________________

СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

КОМПОЗИЦИОННЫЕ С НАРУЖНЫМИ

ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ

Правила производства работ. Требования к результатам

и система контроля выполненных работ

External thermal insulation composite systems with rendering

Guideline for installation. Audit of installation result

_____________________________________________________________________

Дата введения 2012–04–09

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на фасадные теплоизоля-ционные композиционные системы с наружными штукатурными слоями (далее – СФТК), предназначенные для наружной теплоизоляции стен зда-ний различного назначения, и устанавливает правила выполнения работ по монтажу и контролю выполнения работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на сле-дующие стандарты:

ГОСТ 12.4.087–84 Система стандартов безопасности труда. Строи-тельство. Каски строительные. Технические условия.

1

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

ГОСТ 7076–99 Материалы и изделия строительные. Метод определе-ния теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 7502–98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7948–80 Отвесы стальные строительные. Технические условия

ГОСТ 9533–81 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия

ГОСТ 10528–90 Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 10597–87 Кисти и щетки малярные. Технические условия

ГОСТ 10831–87 Валики малярные. Технические условия

ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия клима-тических факторов внешней среды

ГОСТ 24258–88 Cpедcтвa пoдмaщивaния. Oбщие теxничеcкие уcлoвия

ГОСТ 25782–90 рави ла, терки и полутерки. Технические условия

ГОСТ 26215–84 Ножовки по дереву. Технические условия

ГОСТ 27321–87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 26254–84 Здания и сооружения. Методы определения сопро-тивления теплопередаче ограждающих конструкций

ГОСТ 26629–85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного кон-троля качества теплоизоляции ограждающих конструкций

ГОСТ 31189–2003 Смеси сухие строительные. Классификация

ГОСТ 31251–2008 Стены наружные с внешней стороны. Метод испы-таний на пожарную опасность

2

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

ГОСТ Р 52953–2008 Материалы и изделия теплоизоляционные. Тер-мины и определения

ГОСТ Р 53786–2010 Системы фасадные теплоизоляционные компози-ционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения

ГОСТ Р 54359–2011 Составы клеевые, базовые штукатурные, вырав-нивающие шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизо-ляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия

С 70.13330.2012 «СНи 3.03.01-87* Несущие и ограждающие кон-струкции»

С 71.13330.2012 «СНи 3.04.01-87* Изоляционные и отделочные покрытия»

С 48.13330.2011 «СНи 12-01-2004 Организация строительства»

С 131.13330.2012 «СНи 23-01-99 Строительная климатология»

С 50.13330.2012 «СНи 23-02-2003 Тепловая защита зданий»

П р и м е ч а н и е − При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования − на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликован-ным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (изме-ненным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в кото-ром дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 31189, ГОСТ Р 52953, ГОСТ Р 53786, а также следующие термины с соот-ветствующими определениями:

3

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

3.1 система фасадная теплоизоляционная композиционная с наруж-ными штукатурными слоями (СФТК): Совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных стен зданий, в том числе клеевой слой, слой теплоизоляционного материала, штукатурные и защитно-декоративный слои. СФТК представляет собой комплекс материалов и изделий, устанавливаемый на строительной площадке на заранее подготовленные по-верхности зданий или сооружений в процессе их строительства, ремонта и ре-конструкции, а также совокупность технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки СФТК в проектное положение.

[ГОСТ Р 53786–2010, глава 2, пункт 1]

3.2 системная компания (системодержатель): Организация (юридиче-ское лицо), являющаяся разработчиком и держателем нормативных докумен-тов, технической и технологической документации по производству ком-плектующих материалов и изделий и по устройству СФТК в различных ус-ловиях строительства и эксплуатации, а также владеющая документами, под-тверждающими прохождение СФТК процедуры технической апробации.

Системодержатель комплектует СФТК для конкретного объекта в со-ответствии с заказом (техническим заданием) либо поручает комплекта-цию системы или части ее третьим лицам.

[ГОСТ Р 53786–2010, глава 2, пункт 2]

3.3 основание: Внешняя поверхность наружных стен существующих или вновь возводимых зданий и сооружений, на которых производится устройство СФТК.

[ГОСТ Р 53786–2010, глава 2, пункт 4]

4

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

3.4 устройство (монтаж) СФТК: Комплекс строительных работ, свя-занных с теплоизоляцией и наружной отделкой зданий и сооружений по технологии СФТК с целью повышения их эксплуатационных и эстетиче-ских качеств.

3.5 клеевой слой: Слой, образующийся в результате твердения клее-вого состава, нанесенного на теплоизоляционный материал со стороны ос-нования на строительной площадке вручную или с применением средств малой механизации, который обеспечивает сцепление между основанием и теплоизоляционным слоем, необходимое для совместной работы системы, а также совместной работы системы и основания.

[ГОСТ Р 53786–2010, глава 2, пункт 6]

3.6 теплоизоляционный слой (утеплитель): Слой материала, изго-товленного промышленным способом, который обеспечивает требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций здания (соору-жения) и обладает теплоизоляционными способностями благодаря своей химической природе и/или физической структуре.

[ГОСТ Р 53786–2010, глава 2, пункт 8]

3.7 теплоизоляционная плита: Теплоизоляционное изделие прямо-угольной формы, с прямоугольным поперечным сечением, толщина кото-рого существенно меньше других размеров и неизменна по всему изделию (в соответствии с ГОСТ Р 52953–2008).

3.8 армированный базовый штукатурный слой (база): Слой, об-разующийся в результате твердения базового штукатурного состава, на-несенного непосредственно на теплоизоляционный слой с его лицевой стороны на строительной площадке вручную или с применением средств

5

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

малой механизации, который воспринимает и перераспределяет внешние нагрузки, воздействующие на СФТК, и обеспечивает ее основные физико-механические свойства в целом.

[ГОСТ Р 53786–2010, глава 2, пункт 9]

3.9 декоративно-защитный финишный слой (финиш): Слой, обра-зующийся в результате твердения декоративного штукатурного состава, нанесенного поверх армированного базового штукатурного или выравни-вающего слоя на строительной площадке вручную или с применением средств малой механизации, придающий системе внешнюю форму (тек-стуру покрытия) и внешний вид (цветность), а также обеспечивающий (со-вместно с базой) защиту системы от неблагоприятных факторов воздейст-вия окружающей среды.

[ГОСТ Р 53786–2010, глава 2, пункт 13]

3.10 стартовый (цокольный) профиль: Специальное изделие листо-вого металлопроката из алюминиевого сплава или нержавеющей стали и/или экструдированного профиля из пластмассы. Используется как опора и защита торцов граничного ряда теплоизоляционного материала, а также для устройства различных примыканий в составе СФТК.

3.11 анкер с тарельчатым полимерным дюбелем (анкер с тарель-чатым дюбелем): Специальные изделия промышленного изготовления, предназначенные для дополнительного крепления системного теплоизоля-ционного слоя к основанию с целью восприятия и для передачи на основа-ние воздействующих на СФТК внутренних и внешних нагрузок и усилий.

[ГОСТ Р 53786–2010, глава 2, пункт 12]

6

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

3.12 фасадная армирующая щелочестойкая сетка из стекловолок-на (фасадная стеклосетка): Сетка из стекловолокна, изготовленная тка-ным способом, аппретированная полимерным составом для обеспечения защиты стеклянного волокна от щелочной коррозии и предназначенная для устройства армированного базового штукатурного слоя. Армирование осуществляется путем «утапливания» фасадной стеклосетки в базовый со-став в процессе его нанесения.

[ГОСТ Р 53786–2010, глава 2, пункт 11]

3.13 профиль угловой/примыкающий: Специальное изделие для формирования углов/примыканий армированного базового штукатурного слоя, выполненное из экструдированного пластмассового профиля, как правило, с приклеенной полосой фасадной стеклосетки.

3.14 долговечность наружных стеновых конструкций: Способность конструкции и ее составных частей и элементов сохранять требуемые экс-плуатационные качества при установленной системе технического обслу-живания и ремонта.

П р и м е ч а н и е − Долговечность наружных стен характеризуется сроком служ-бы в годах, в течение которого целесообразны их техническое обслуживание и ремонт для поддержания безопасных условий проживания или работы людей.

4 Правила производства работ

4.1 Организация фасадных работ

4.1.1 Подготовку к фасадным работам, выполнение работ и кон-троль проводят с учетом С 48.13330.2011 (СНи 12-01-2004). еред началом работ проводят приемку/передачу фасада под отделку с учетом

7

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) по формам, приведенным в приложе-

нии А.

Организационно-техническая подготовка фасадных работ должна включать в себя:

- обеспечение исполнителя работ проектной документацией, инструк-цией по устройству СФТК, проектом производства работ;

- оформление разрешений и допусков на производство работ;

- обеспечение объекта строительства подъездными путями, элек-тро- и водоснабжением, системой связи, помещениями бытового об-служивания, складом для приобъектного хранения строительных материалов;

- организацию поставки на объект строительства оборудования, кон-струкций, материалов и готовых изделий.

4.1.2 Монтаж СФТК необходимо выполнять в соответствии с по-ложениями настоящего стандарта. Контроль выполнения фасадных ра-бот должен осуществляться специалистами или специальными служба-ми, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необ-ходимые достоверность и полноту контроля в соответствии с положе-ниями настоящего стандарта. Этапы выполнения фасадных работ от-слеживаются указанными специалистами с оформлением соответст-вующих актов (приложения Б и В).

4.1.3 Нарушения, выявленные в ходе контроля за фасадными работами,

и рекомендуемые меры по их устранению следует фиксировать в форме « редписание контроля качества» (рекомендованная форма акта приведена в приложении Г) с последующим уведомлением организации –заказчика фасадных работ.

8

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

4.1.4 Монтаж СФТК выполняется в технологической последова-тельности в соответствии с календарным планом, разработанным в со-ставе проекта производства работ с учетом рекомендаций, изложенных в разделе 4.2 стандарта, и с обоснованным совмещением отдельных видов работ.

4.1.5 При выполнении фасадных работ необходимо учитывать до-пустимую температуру применения материалов, указанную в технической документации системодержателя. Монтаж СФТК следует проводить при температуре воздуха и основания от +5 °С до +30 °С, если иное не преду-смотрено технической документацией системодержателя или проектом производства работ. На время монтажа необходимо принять меры для предотвращения попадания воды на поверхность и внутрь СФТК. Допускается выполнение работ в зимнее время года при условии соблюдения до-полнительных мер по обеспечению требуемых температурного и влажностного режимов.

4.1.6 Монтаж СФТК рекомендуется начинать после завершения сле-дующих строительных работ:

- монтажа кровельного покрытия;

- монтажа оконных и дверных блоков;

- основных внутренних отделочных работ (кладочных, бетонных и штукатурных работ, устройства стяжки).

Пр и м е ч а н и е − перед началом и в ходе работ по монтажу СФТК рекомендуется обеспечить нормальный (не более 60 % при температуре 20 .С) влажностный режим внутри здания.

4.2 Технология монтажа

4.2.1 При производстве работ рекомендуется применять инструмент, оборудование и средства защиты, приведенные в таблице 1.

9

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Таблица 1- Перечень инструмента, оборудования и средств защиты

| Наименование | Тип, марка | Назначение | Основные техниче-ские характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Леса строительные | Например, по ГОСТ 27321 | Средства подмащи-вания | – |
| Ветрозащитная сет-ка | – | Защита от атмосфер-ного воздействия | Размер ячейки не более 2,5 мм |
| одмостки сборно-разборные | Например, по ГОСТ 24258 | Средства подмащи-вания | Нагрузка 200 кгс/м2; высота до 16 м |
| Электролебедка | – | одача материалов | Грузоподъемность ≥ 60 кг |
| Электромешалка ручная | – | еремешивание рас-твора | Мощность ≥ 700 Вт Частота вращения 400 − 800 об/мин |
| Растворосмеситель | – | еремешивание рас-твора | Мощность ≥ 1,2 кВт; объем ≥ 50 л |
| Электроперфоратор с набором сверл 6, 8,10 мм | – | Сверление отвер-стий | Мощность ≥ 700 Вт |
| Шуруповерт | – | Монтаж винтовых дюбелей | Мощность ≥ 400 Вт |
| Емкость полиэтиле-новая | – | Тара для перемеши-вания раствора | Объем ≥ 40 л |
| Ведро пластмассо-вое | – | Тара для подачи раствора | Объем ≥ 15 л |
| Ящик для инстру-ментов | – | Тара для хранения инструмента | – |
| Навес стальной | – | Защита проходов в опасной зоне | – |

10

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Продолжение таблицы 1

| Наименование | Тип, марка | Назначение | Основные техниче-ские характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Рулетка | ГОСТ 7502 | Линейные измере-ния | Длина не менее 5 м |
| Весы | – | Взвешивание мате-риалов | Точность взвешива-ния не менее 10 г |
| Теодолит-нивелир | ГОСТ 10528 | Определение высот-ных отметок | – |
| Уровень/прави ло | ГОСТ 25782 | Контроль линейных отклонений по таб-лице 1 | Длина не менее 2 м |
| Шнур разметочный | ГОСТ 29231 | То же | Длина не менее 50 м |
| Отвес строительный | ГОСТ 7948 | Контроль линейных отклонений | – |
| Щетка проволочная | – | Очистка поверхно-сти | – |
| Веник | – | То же | – |
| Ножницы по метал-лу | – | Резка металлических и пластиковых про-филей | – |
| Нож строительный | – | Резка сетки, профи-лей | – |
| Пила ручная (но-жовка) | ГОСТ 26215 | Резка теплоизоляци-онных плит | – |
| Кельма для отде-лочных работ | ГОСТ 9533 | Штукатурные рабо- ты |  |

11

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Окончание таблицы 1

| Наименование | Тип, марка | Назначение | Основные техниче-ские характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Полутерок стальной | ГОСТ 25782 | Штукатурные рабо-ты | Ширина 140 мм Длина 280 − 500 мм |
| Терка пластиковая | ГОСТ 25782 | Затирание декора-тивных составов | Размер 140280 мм |
| Терка шлифовальная | – | Шлифовка стыков, неровностей | – |
| Кисть- макловица малярная | ГОСТ 10597 | Обеспыливание, ог-рунтовка, окраска | Размер 19565 мм |
| Валик малярный | ГОСТ 10831 | Нанесение краски | Ширина ≥ 250 мм |
| Пистолет для мон-тажной пены | – | Заполнение зазоров монтажной пеной | – |
| Пистолет для герме-тика | – | Заполнение зазоров герметиком | – |
| Молоток с резино-вым наконечником | – | Монтаж забивных дюбелей | – |

4.2.2 Монтаж СФТК осуществляют со строительных лесов или в соответствии с техническими условиями изготовителя строительных ле-сов. Строительные леса следует устанавливать в соответствии с проек-том производства работ на непросадочные основания на расстоянии от теплоизоляционного слоя наружной стены от 30 до 45 см. Сборку конст-рукций строительных лесов проводят согласно паспорту изготовителя, защитные ограждения монтируют как с внешней стороны конструкции, так и с внутренней.

12

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Для удобства монтажа СФТК строительные леса должны быть установлены с запуском за углы здания на расстояние не менее 2 м.

Для дополнительного крепления лесов необходимо эффективно использовать оконные и дверные проемы, балконные плиты и другие конст-рукции, позволяющие уменьшить число мест крепления, проходящих сквозь устраиваемую систему теплоизоляции. В местах, где необходимо обеспечить прямое крепление строительных лесов к наружной стене, крепежные анкеры следует устанавливать таким образом, чтобы предотвратить попадание дождевой воды внутрь теплоизоляционного слоя (с уклоном вниз не более 5о).

Пр и м е ч а н и е − Рекомендуется производить укрытие лесов на участке вы-полнения работ при помощи установленной на лесах ветрозащитной сетки и полиэти-леновой пленки для защиты от прямого солнечного излучения и возможных атмосферных осадков.

В случае невозможности установки строительных лесов допускается проводить монтаж СФТК с навесных строительных люлек и строительных подъемников. ри этом проект производства работ в обязательном порядке согласовывают с системодержателем и заказчиком.

4.2.3 Подготовка строительного основания, в зависимости от его те-кущего состояния, может включать в себя следующие операции:

- механическую очистку основания от остатков строительного раствора, загрязнений (пыли, мела и т.д.);

- механическое удаление и/или удаление специальными растворами высолов, цементных и известковых налетов;

- механическое удаление грибков, лишайников, мхов, плесени и последующую обработку пораженных участков противогрибковым средством;

- удаление осыпающихся и непрочных участков основания;

- заполнение изъянов поверхности основания глубиной более 10 мм ремонтными штукатурными составами;

13

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

- обработку основания грунтовкой;

- очистку от ржавчины и обработку антикоррозийной грунтовкой ме-таллических деталей, закрываемых теплоизоляционным слоем.

4.2.4 Строительное основание перед монтажом СФТК должно быть проверено на наличие отклонений от плоскости в соответствии с разделом 4.1. Неровности, превышающие допустимые значения (С 70.13330/СНи 3.03.01-87*), необходимо выровнять строительным раствором.

4.2.5 Монтаж СФТК должен осуществляться в следующей последо-вательности операций, если иное не предусмотрено технической докумен-тацией системодержателя:

- монтаж опорного (цокольного) профиля;

- крепеж теплоизоляционных плит к основанию;

- шлифование неровностей внешних углов стен и стыков теплоизоля-ционных плит;

- механическое крепление теплоизоляционных плит анкерами с та-рельчатым дюбелем;

- установка усиливающих элементов и профилей;

- создание защитного армированного слоя;

- нанесение декоративно-защитного финишного слоя с подготовкой;

- окраска декоративно-защитного финишного слоя (выполняется при необходимости);

- заделка мест крепления строительных лесов.

4.3 Монтаж опорного (цокольного) профиля

4.3.1 Монтаж опорного (цокольного) профиля следует выполнять в соответствии с проектом, горизонтально, в одной плоскости, прикрепляя

14

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

к основанию анкерами с полимерным дюбелем (рисунок 1). Расстояние между точками установки анкеров не должно превышать 30 см. Между соседними профилями необходимо оставлять зазор от 2 до 5 мм для стыковки с помощью соединительных элементов.

Рисунок 1 – Схема монтажа опорного (цокольного) профиля

4.3.2 Не допускается соединение опорного (цокольного) профиля внахлест.

4.3.3 В местах крепления опорного (цокольного) профиля необходи-мо обеспечить его плотное примыкание к основанию, используя соответствующие по толщине пластмассовые подкладочные шайбы.

4.3.4 Опорный (цокольный) профиль на углах здания формируется с помощью двух косых надрезов и последующего сгиба. Соединение элементов опорного (цокольного) профиля осуществляют при помощи соединительных элементов.

15

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

4.4 Крепеж теплоизоляционных плит к основанию

4.4.1 Теплоизоляционные плиты крепят к основанию с помощью клеевого состава и дополнительно фиксируют анкерами с тарельчатым дюбелем.

4.4.2 Раскрой теплоизоляционных плит проводят при помощи стальной линейки, угольника, ножа с широким лезвием и пилы с мелкими зубьями.

4.4.3 Крепление теплоизоляционных плит необходимо выполнять с использованием клеевых составов, готовых к применению или приготов-ленных из сухой строительной смеси. Клеевые составы приготавливают в соответствии с технической документацией системодержателя.

4.4.4 Нанесение клеевого состава на теплоизоляционные плиты про-водят с помощью кельмы полосой шириной от 50 до 80 мм и толщиной от 10 до 30 мм по всему периметру с отступлением от краев от 20 до 30 мм и дополнительно от 3 до 6 пятен клеевого состава на центральную часть плоскости плиты (рисунок 2). Допускается также механизированное нанесение клеевого состава. олоса клеевого состава, наносимого по контуру плиты, должна иметь разрывы для исключения образования воздушных пробок.

4.4.5 Площадь адгезионного контакта клеевого состава с основанием после установки теплоизоляционной плиты в проектное положение долж-на составлять не менее 40 %.

П р и м е ч а н и е − Возможны иные схемы нанесения клеевого состава в зависи-мости от типа основания и рекомендаций системодержателя.

4.4.6 Поверхность теплоизоляционной плиты из минеральной ваты перед нанесением клеевого состава рекомендуется загрунтовать тонким слоем того же самого клеевого состава.

16

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Рисунок 2 – Схема примера нанесения клеевого состава

на теплоизоляционную плиту

При применении теплоизоляционных плит из минеральной ваты с линейно ориентированной структурой волокон (ламелей) клеевой состав наносят по всей поверхности  плиты  с  помощью  зубчатого  полутерка  с  размером зуба   10 или 12 мм.

4.4.7 Плиту сразу после нанесения клеевого состава устанавливают в проектное положение, излишки выступившего состава удаляют. Правильность установки каждой теплоизоляционной плиты в проектное положение контролируют уровнем длиной 2 м.

4.4.8 Теплоизоляционные плиты крепят на основание снизу вверх, начиная от опорного (цокольного) профиля горизонтальными рядами, с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду, при этом на внешних и внутренних углах следует выполнять зубчатое зацепление плит (рисунок 3).

4.4.9 Теплоизоляционные плиты крепятся на цокольную часть здания в направлении сверху вниз от опорного (цокольного) профиля.

17

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Рисунок 3 – Схема исполнения зубчатого зацепления

4.4.10 После установки первого ряда теплоизоляционных плит на опорный (цокольный) профиль зазор между основанием и опорным профилем заполняют полиуретановой пеной.

4.4.11 Установка теплоизоляционных плит должна осуществляться вплотную друг к другу. В случае если после установки плит остаются за-зоры шириной более 2 мм, их необходимо заполнить однотипным тепло-изоляционным материалом. Отклонения плоскости изоляции от заданного уклона допускаются в размере не более 0,2 %. Отклонения от вертикали и горизонтали допускаются не более +2 мм. Измерение ширины швов и отклонений плоскости производится рулеткой по ГОСТ 7502 и уровнем/правилом длиной 2 м по ГОСТ 25782.

4.4.12 В теплоизоляционном слое предусматривают температурные деформационные швы по осевым отметкам существующих деформацион-ных швов здания с интервалом 24 м в слое теплоизоляции из минераловат-ных плит или 36 м в слое теплоизоляции из пенополистирола.

4.4.13 На углах оконных и дверных проемов следует устанавливать теплоизоляционные плиты с угловым вырезом так, чтобы стыки швов между примыкающими плитами находились на расстоянии не менее 100 мм от угла проема.

18

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

4.4.14 Швы между теплоизоляционными плитами должны располагаться на расстоянии не менее 100 мм от края выступа на плоскости основания или от границы разных материалов основания (например, бетонные участки в кладке).

4.4.15 Теплоизоляционные плиты следует устанавливать с напуском на коробку оконного или дверного блока не менее 20 мм, если оконные и дверные блоки смонтированы в плоскости фасада. По периметру коробки должны быть наклеены уплотнительная полиуретановая лента или примыкающий профиль.

4.4.16 В случае если оконные и дверные блоки утоплены по отношению к плоскости фасада и необходимо выполнить теплоизоляцию откоса, то сначала устанавливают теплоизоляционные плиты основной плоскости фасада с необходимым напуском внутрь проема, а затем подготовленные по размеру заготовки из теплоизоляционной плиты крепят на откосы. о периметру коробки должны быть наклеены уплотнительная полиуретановая лента или примыкающий профиль.

4.4.17 Поэтажные горизонтальные противопожарные рассечки, окан-товки оконных и дверных проемов в СФТК с комбинированным теплоизо-ляционным слоем выполняют из теплоизоляционных плит из минеральной ваты. Порядок устройства противопожарных рассечек регламентируется специальными требованиями, предоставленными системодержателем, раз-работанными по результатам оценки пожарной опасности по ГОСТ 31251.

4.4.18 Все элементы (например, электропроводка и т.д.), которые не снимаются с фасада и при монтаже теплоизоляционного слоя оказываются под ним, маркируют строительным карандашом по поверхности теплоизо-ляционного слоя или выносом на соседнюю часть основания во избежание

19

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

их повреждения при последующей установке анкеров с тарельчатым дюбелем.

4.4.19 Перед установкой анкеров с тарельчатым дюбелем поверхность теплоизоляционных плит при наличии перепадов между стыками следует обработать абразивной теркой. Образовавшуюся после обработки крошку необходимо удалить с поверхности щеткой.

4.5 Механическое крепление теплоизоляционных плит

4.5.1 Механическое крепление теплоизоляционных плит соответст-вующими анкерами выполняют только после полного высыхания клеевого состава (с учетом инструкции производителя) в соответствии со схемой установки (рисунок 4).

4.5.2 Установку анкеров с тарельчатым полимерным дюбелем выпол-няют следующим образом:

- сверлят отверстие под анкер глубиной на 10 – 15 мм больше длины анкеровки;

- в отверстие с усилием «от руки» вставляют тарельчатый дюбель так, чтобы тарельчатый диск был с поверхностью плиты на одном уровне;

- забивают или завинчивают (в зависимости от типа анкера) распорный анкер;

- тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывают клеевым раствором.

4.5.3 Тарельчатый диск дюбеля после его установки не должен вы-ступать над поверхностью теплоизоляционного слоя.

4.5.4 При забивании распорного анкера следует исключить возможность его повреждения.

П р и м е ч а н и е − Рекомендуется при работе использовать молоток с резино-вым бойком или забивать анкер через деревянную прокладку. оврежденный анкер должен быть заменен.

20

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

4.5.5 Число и тип анкеров с тарельчатым полимерным дюбелем опре-деляются на основании данных, предоставляемых системодержателем, расчетом требуемой несущей способности по нагрузке согласно проектной документации, на основании результатов контрольных испытаний несущей способности данного типа основания и оно должно быть не менее указанного в таблице 2.

Таблица 2 – Минимальное число анкеров с тарельчатым дюбелем

| Вырывающее усилие, кН, не менее | Зависимость минимального числа анкеров с тарельчатым дюбелем на 1 м2 стены от высоты, м, над уровнем отмостки здания |
| --- | --- |
|  | Внутренняя зона плоскости стены, м | Краевая зона от 1,2 до 2 м от угла по плоскости стены, м |
|  | ≤ 40 | > 40 | ≤ 16 | > 16 ≤ 40 | > 40 |
| 0,2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 |
| 0,25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 0,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |

4.5.6 Установку анкеров с тарельчатым дюбелем на плоскости фасада, как правило, проводят на углах плит и в их центре (см. рисунок 4). На внешних углах здания (краевая зона), в зоне повышенных ветро-вых нагрузок проводят установку дополнительных анкеров с тарельчатым дюбелем.

21

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Рисунок 4 – Схемы установки тарельчатых дюбелей

22

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

П р и м е ч а н и я

1 Число дюбелей рассчитывается по формуле

Np

Nd=__________  , шт/м2 ,

Hp Lp

где Np – число дюбелей в проекции плиты по плоскости, шт;

Hp – высота плиты, м;

Lp – длина плиты, м.

2 Ширина краевой зоны составляет 1 м < а/8 < 2 м, где а – ширина торца здания.

3 Число дюбелей на 1 м2 теплоизоляционного слоя определяется расчетом требуемой несущей способности по нагрузке, на основании результатов контрольных испытаний.

4 Для обеспечения требуемого числа дюбелей выбирается соответствующая схема расстановки дюбелей исходя из размеров применяемой теплоизоляции с учетом высотности системы.

4.6 Установка усиливающих элементов и устройство

деформационных профилей

4.6.1 Вершины углов оконных и дверных проемов необходимо до- полнительно усилить прямоугольными полосками из армирующей сетки размерами не менее 20 X 30 см в следующем порядке:

- на теплоизоляционную плиту в вершинах углов проемов зубчатой теркой (размер зуба 4 мм) наносят клеевой состав по размеру полоски;

- легким надавливанием гладкой стороной терки полоску утапливают в клеевой состав и снимают проступившие сквозь сетку излишки клеевого состава.

4.6.2 Внешние углы здания, а также углы оконных и дверных проемов усиливают профилями угловыми с сеткой (рисунок 5). профили устанавливают встык по отношению друг к другу с нахлестом сетки в местах стыка минимум на 10 см следующим образом:

23

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

- на обе плоскости угла на ширину выпусков сетки монтируемого уголка зубчатой теркой (размер зуба 4 мм) наносят слой клеевого состава;

- в клеевой слой вдавливают уголок так, чтобы через его технологиче-ские отверстия проступил клеевой состав;

- выпуски сетки уголка прижимают к поверхности стены;

- проступивший через ячейки сетки клеевой состав снимают гладкой теркой.

4.6.3 После установки усиливающего уголка на плоскости откосов оконных и дверных проемов наносят клеевой состав и армируют фасадной сеткой.

П р и м е ч а н и е − На горизонтальные углы над оконными и дверными проемами для предотвращения попадания воды на горизонтальные плоскости рекомендуется устанавливать пластиковые уголки с капельником.

4.6.4  На поверхности оконной рамы для создания необходимого примыкания системы к оконной раме, сокращения времени работы, исключе-ния возникновения трещин и предохранения окна от загрязнения рекомен-дуется устанавливать примыкающие профили (рисунок 5).

24

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Рисунок 5 – Узел примыкания СФТК к оконному блоку (пример)

4.6.5 При наличии в конструкции здания термодинамического шва в монтируемую систему теплоизоляции следует устанавливать деформационныйпрофиль (рисунок 6).

25

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

* Ширина деформационного шва СФТК, выполняемого на протяженных участках стен, должна составлять не менее 6 мм.

Рисунок 6 – Схема устройства деформационного профиля

4.7   Выполнение армированного базового штукатурного слоя

4.7.1 Перед созданием армированного базового штукатурного слоя не-обходимо подготовить (нарезать) полотна армирующей сетки требуемого размера и в количестве, достаточном для укрытия всей плоскости поверхности теплоизоляционного слоя (с учетом нахлеста соседних полотен не менее 10 см), и разместить полотна сетки в рулонах на верхнем ярусе строительных лесов.

4.7.2 Полотна армирующей сетки укладывают вертикально сверху вниз до капельника опорного (цокольного) профиля.

4.7.3 При создании армированного базового штукатурного слоя необ-ходимо соблюдать следующую последовательность технологических операций:

- с помощью гладкой стальной терки нанести на теплоизоляционный слой (соответствующий виду теплоизоляции согласно инструкции систе-

26

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

модержателя) клеевой состав ровным слоем толщиной от 2 до 3 мм. Эта

операция выполняется одновременно на всех ярусах лесов начиная с правого угла стены на ширину от 1,2 до 2,4 м. Перед нанесением клеевого состава поверхность теплоизоляционной плиты из минеральной ваты следует загрунтовать тонким слоем того же клеевого состава, если иное не указано в инструкции системодержателя;

- приготовленный рулон сетки размотать между стеной и строительными лесами на длину подготовленной поверхности;

- натянуть полотно сетки и прижать к теплоизоляционному слою с нанесенным клеевым составом;

- зафиксировать сетку в клеевом составе и установить второе полотно сетки (как это указано выше) с нахлестом не менее 10 см на предыдущее;

- прижать сетку предыдущего полотна к клеевому составу;

- нанести второй слой клеевого состава толщиной до 3 мм, ровно разглаживая поверхность так, чтобы скрыть сетку под клеевым составом;

- в местах примыкания защитного армированного слоя к оконным и дверным блокам кельмой снять фаску под углом 45. до уплотнительной ленты.

П р и м е ч а н и е – Операции выполняются последовательно, без перерывов во времени.

4.7.4 Армирующую сетку запрещается укладывать непосредственно на теплоизоляционный слой. Сетка должна располагаться внутри клеевого слоя и не просматриваться на его поверхности.

4.7.5 Неровности на поверхности армированного базового штукатурного слоя следует удалять при помощи терки с наждачной бумагой и/или острым краем кельмы на следующий день после выполнения работ в соответствии с 4.7.3.

27

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

4.8 Меры по антивандальной защите

4.8.1 Для предотвращения механического повреждения СФТК на высоту 2,5 м от опорного (цокольного) профиля защитный армированный слой рекомендуется выполнять в антивандальном исполнении.

П р и м е ч а н и е − Антивандальная защита представляет собой усиление армирующего слоя дополнительным слоем панцирной или обычной сетки, утопленным в клеевой состав.

4.8.2 Антивандальная защита выполняется в следующей последова-тельности технологических операций:

- с помощью гладкой стальной терки нанести на теплоизоляционный слой соответствующий виду теплоизоляции клеевой состав ровным слоем толщиной от 2 до 3 мм;

- заранее подготовленные полотна сетки прижать к клеевому составу;

- проступивший через ячейки сетки клеевой состав снять гладкой сто-роной терки.

4.8.3 Монтаж антивандальной защиты с использованием панцирной сет-ки проводят до создания армированного базового штукатурного слоя (4.7).

4.8.4 Соседние полотна панцирной сетки монтируют встык, без пере-хлеста.

4.8.5 В соответствии с требованиями, приведенными в разделе 4.7, выполняют второй слой армирующей сетки с нахлестом соседних полотен не менее 10 см.

4.9 Нанесение декоративно-защитного финишного слоя

4.9.1 К нанесению декоративно-защитного финишного слоя при-ступают после полного высыхания армированного базового штукатур-ного слоя.

28

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

4.9.2 Перед нанесением декоративно-защитного финишного слоя по-верхность армированного базового штукатурного слоя необходимо загрун-товать адгезионной грунтовкой.

П р и м е ч а н и е − Адгезионную грунтовку рекомендуется применять в цвете, близком к цвету используемой впоследствии декоративной штукатурки. Перед нанесением грунтовку необходимо тщательно перемешать.

4.9.3 Грунтовку наносят на поверхность армированного базового штукатурного слоя кистью равномерным слоем за один проход, возможно механизированное нанесение в соответствии с инструкцией изготовителя материала.

4.9.4 Декоративно-защитный финишный слой наносят после полного высыхания грунтовки.

П р и м е ч а н и е – Акриловые, силикатные, силиконовые и силикатно-силиконовые декоративные штукатурки поставляют готовыми к применению. Перед использованием содержимое емкости тщательно перемешивают. При необходимости доводят штукатурку до нужной консистенции, добавив в нее небольшое количество воды в соответствии с инструкцией изготовителя материала и перемешав повторно.

Минеральные декоративные штукатурки поставляют в виде сухой смеси в герметичных мешках. При приготовлении смеси следует руководствоваться инструкцией изготовителя материала.

В процессе работы консистенцию смеси поддерживают за счет ее повторного перемешивания. Добавление воды в смесь не допускается.

4.9.5 Декоративную штукатурку наносят на основание механизированно или при помощи терки из нержавеющей стали, при этом терку держат под углом около 60º к поверхности. Толщина наносимого слоя, как правило, должна соответствовать размеру зерна минерального заполнителя.

4.9.6 Когда смесь перестанет прилипать к инструменту, формируют фактуру штукатурки при помощи пластиковой терки:

29

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

- для декоративной штукатурки «камешковая» фактуру формируют пластиковой теркой мелкими круговыми движениями, направленными в одну сторону;

- для декоративной штукатурки «короед» в зависимости от амплитуды и траектории движения терки можно получить горизонтальные, верти-кальные, круговые или перекрестные борозды.

4.9.7 Пластиковую терку при выполнении работ следует держать строго параллельно обрабатываемой поверхности, а фактуру формировать легкими скользящими движениями, избегая сильного нажима на штукатурный слой, периодически удаляя в отдельную емкость излишки смеси, скапливающиеся на рабочей поверхности пластиковой терки.

4.9.8 «Структурную» штукатурку наносят на основание при помощи терки из нержавеющей стали, при этом терку держат под углом 60º к по-верхности. Толщина наносимого слоя должна быть от 3 до 5 мм. Фактуру поверхности формируют сразу после нанесения штукатурки при помощи мехового или поролонового валика, терки, резинового или металлического шпателя, кисти или других инструментов.

4.9.9 «Мозаичная» декоративная штукатурка наносится на основание при помощи терки из нержавеющей стали, при этом терку держат под углом 60º к поверхности. Толщина наносимого слоя должна соответствовать полутора размерам зерна минерального заполнителя. Штукатурный слой заглаживают той же теркой до того, как поверхность начнет подсыхать. При этом терку не следует сильно прижимать к основанию.

4.9.10 Работы по нанесению декоративной штукатурки на одной по-верхности следует выполнять непрерывно, с верхнего угла, опускаясь по схеме «лестницы» вниз и придерживаясь правила «мокрое по мокрому» (рисунок 7).

30

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Рисунок 7 – Горизонтально-нисходящая схема устройства

декоративно-защитного финишного слоя

4.9.11 Если необходимо прервать работу, вдоль линии, где заканчива-ется штукатурный слой, крепят самоклеящуюся малярную ленту. Затем следует нанести штукатурку, сформировать структуру и удалить малярную ленту вместе с остатками штукатурки до ее схватывания. При возобновлении работ край уже оштукатуренного участка, на котором работы были прерваны, закрывают малярной лентой. Ленту следует удалить сразу после формирования структуры на новом участке штукатурки до того, как декоративная штукатурка начнет схватываться.

4.9.12 Для исключения разнотона декоративного покрытия на больших однородных площадях следует использовать «цветную» декоративную штукатурку одной партии, воду из одного источника, во всех замесах использовать одинаковое количество воды затворения на упаковку сухой смеси и в течение трех суток выдерживать температурный режим применения, указанный в инструкции системодержателя.

31

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

4.10 Окраска декоративно-защитного финишного слоя

4.10.1 Окраску стен производят при помощи колерованной краски, соответствующей типу имеющегося на фасаде защитного слоя:

- окраску минеральных защитных штукатурок проводят с применени-ем наиболее подходящей краски на акриловой, силикатной или силиконо-вой основе;

- окраску полимерных защитных штукатурок и малярных покрытий на акриловой, силикатной или силиконовой основе проводят с применением соответствующего типа красок.

4.10.2 Не предназначенные под покраску поверхности (например, окна, двери) рекомендуется закрывать пленкой или бумагой.

4.10.3 Фасадные краски перед применением следует тщательно пере-мешать.

4.10.4 Окрасочное покрытие рекомендуется наносить не менее чем за два прохода. ервый слой краски или грунтовки наносят кистью. ри на-несении первого слоя краску доводят до нужной консистенции, добавив чистой воды в соответствии с инструкцией изготовителя краски и повтор-но перемешав.

4.10.5 Второй слой краски наносят не разбавляя. ри этом необходи-мо визуально следить за равномерностью нанесения краски.

4.10.6 Возможно механизированное нанесение краски в соответствии с инструкцией изготовителя краски.

4.11 Заделка мест анкеровки строительных лесов

4.11.1 В процессе демонтажа строительных лесов необходимо запол-нить места анкеровки лесов в стене теплоизоляционным материалом и ус-

32

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

тановить защитные заглушки, окрашенные в цвет фасада, или провести заделку мест анкеровки в следующем порядке:

- нанести слой клеевого раствора и заармировать его сеткой;

- нанести защитный декоративный слой;

- провести покраску (если требуется).

5 Материалы и изделия, применяемые при производстве

работ

5.1 Теплоизоляция фасадов и последующая их отделка выполняются как единый комплекс материалов и работ (система) СФТК из следующих основных материалов и изделий:

- клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит к основа-нию;

- теплоизоляционные плиты для создания теплоизоляционного слоя толщиной, определяемой при проектировании теплотехническим расчетом по С 50.13330.2012 (СНи 23-02-2003);

- комплект анкеров с тарельчатым дюбелем для дополнительного кре-пления теплоизоляционного материала к основанию;

- клеевой состав для устройства армированного базового штукатурно-го слоя толщиной от 3 до 9 мм из минеральных составов или толщиной от 2 до 2,2 мм из полимерных составов;

- фасадная щелочестойкая сетка для армирования базового слоя;

- декоративные штукатурки, облицовочные материалы для устройства декоративно-защитного финишного слоя толщиной от 1 до 5 мм.

П р и м е ч а н и е − Для устройства СФТК также возможно использование иных материалов и изделий, предусмотренных технической документацией системодержателя.

33

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

5.2 Применение в составе СФТК материалов, не предусмотренных технической документацией системодержателя, не допускается.

6 Техника безопасности

6.1 В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться нормативные требования по технике безопасности в строи-тельстве, установленные системой стандартов безопасности труда.

34

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Приложение А

(рекомендуемое)

Форма акта приемки-передачи фасада под отделку

АКТ

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ФАСАДА ПОД ОТДЕЛКУ

г._____________________________                                                                             ________________________________

дата составления документа

на объекте: ______________________________________________________________________________________

наименование здания, сооружения

в осях: ____________________________________________ на отм.: _____________________________________

по адресу: _______________________________________________________________________________________

район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса

Комиссия в составе уполномоченных представителей:

Генеральной подрядной организации/Заказчика ______________________________________

наименование организации

___________________________________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.

___________________________________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.

Субподрядной организации _____________________________________________________________

наименование организации

___________________________________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.

___________________________________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.

произвела осмотр стен, проемов, различных узлов примыканий, в том числе кровли, парапетов, примыкающей территории стройплощадки, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1 При контроле качества стен по С 70.13330.2012 (СНи 3.03.01) установлено

следующее:_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

наличие / отсутствие отклонений от плоскости трещин, пустошовки с указанием осей и отметок или ссылкой на прилагаемую схему

2 Примыкания кровли, парапетов: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

наличие / отсутствие отливов, элементов кровли с указанием осей и отметок

3 Заполнение оконных и дверных проемов: ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

наличие / отсутствие соосности и вертикальности заполнения проемов с указанием осей и отметок

35

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

4 Примыкающая территория стройплощадки: _________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

наличие / отсутствие отмостки или обратной засыпки с указанием осей и отметок

Решение комиссии

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

оценка необходимости устранения выявленных недостатков до начала работ; ответственный; сроки

Представители:

Генеральной подрядной      _________________________                       _______________________________

организации / Заказчика             подпись                                                                   Ф.И.О.

_________________________                        _______________________________

подпись                                                                   Ф.И.О.

Субподрядной организации _________________________                         _______________________________

подпись                                                                  Ф.И.О.

_________________________                          ______________________________

подпись                                                                 Ф.И.О.

36

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Приложение Б

(рекомендуемое)

Форма акта освидетельствования скрытых работ

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

г._____________________________                                                                                  ________________________________

дата составления документа

___________________________________________________________________________________________________

наименование работ

на объекте: ______________________________________________________________________________________

наименование здания, сооружения

в осях: ____________________________________________ на отм.: _____________________________________

по адресу: _______________________________________________________________________________________

район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса

Комиссия в составе представителей (должность, наименование организации, Ф.И.О.):

Авторского надзора ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Технического надзора заказчика ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Генеральной подрядной организации __________________________________________________

________________________________________________________________________________

Субподрядной организации _________________________________________________

________________________________________________________________________________

произвела осмотр работ, выполненных _______________________________________________

наименование строительно-монтажной организации

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1 К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы:

___________________________________________________________________________________________________

наименование скрытых работ

2 Работы выполнены по проектно-сметной документации: ___________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

стандарт, проект серии, наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления

3 При выполнении работ применены: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на документы, подтверждающие качество

4 Работы выполнены в период с __________________________ по ___________________________

37

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, сводами правил и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

наименование работ и конструкций

Представители:

Авторского надзора             _________________________                             _______________________________

подпись                                                               Ф.И.О.

Технического надзора          _________________________                             _______________________________

заказчика                                          подпись                                                                Ф.И.О.

Генеральной подрядной        _________________________                           ______________________________

организации                                     подпись                                                                Ф.И.О.

Субподрядной                        _________________________                            _______________________________

организации                                     подпись                                                                 Ф.И.О.

38

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Приложение В

(рекомендуемое)

Форма акта приемки выполненных работ

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г._____________________________                                                                                   ________________________________

дата составления документа

на объекте: ______________________________________________________________________________________

наименование здания, сооружения

в осях: ____________________________________________ на отм.: _____________________________________

по адресу: _______________________________________________________________________________________

район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса

Комиссия в составе представителей (должность, наименование организации, Ф.И.О.):

Авторского надзора _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Технического надзора заказчика __________________________________________

________________________________________________________________________________

Генеральной подрядной организации _______________________________________

________________________________________________________________________________

Субподрядной организации ________________________________________________

________________________________________________________________________________

произвела осмотр работ, выполненных _______________________________________________________

наименование строительно-монтажной организации

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1 К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы:

___________________________________________________________________________________________________

наименование работ

2 Работы выполнены по проектно-сметной документации: ___________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

стандарт, проект серии, наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления

3 Работы выполнены в период с __________________________ по ___________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандар-тами, сводами правил и отвечают требованиям их приемки

с ЗАМЕЧАНИЯМИ/БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ (ненужное вычеркнуть)

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

39

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

дополнения, замечания

Представители:

Авторского надзора      _________________________            __________________________

подпись                                                                   Ф.И.О.

Технического надзора  _________________________           ____________________________

заказчика                                     подпись                                                                   Ф.И.О.

Генеральной подрядной _________________________         ___________________________

организации                                  подпись                                                                 Ф.И.О.

Субподрядной               _________________________           ____________________________

организации                                  подпись                                                                 Ф.И.О.

40

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Приложение Г

(рекомендуемое)

Форма предписания контроля качества

ПРЕДПИСАНИЕ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

г._____________________________                                     ________________________________

дата составления документа

на объекте: ______________________________________________________________________________________

наименование здания, сооружения

по адресу: _______________________________________________________________________________________

район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса

Представитель

Технического надзора заказчика | Авторского надзора | Генеральной подрядной организации: _______________________________________________________________

нужное подчеркнуть

_________________________________________________________________________________________

должность, наименование организации, Ф.И.О.

совместно с представителем подрядной организации:

___________________________________________________________________________

должность, наименование организации, Ф.И.О.

произвел осмотр работ, выполненных __________________________________________

наименование строительно-монтажной организации

На основании проведенного осмотра предложены к выполнению следующие мероприятия:

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Отметки о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответственных исполнителей по выполнению перечисленных выше мероприятий необходимо назначить приказом.

В случае несогласия с предлагаемыми мероприятиями или сроками необходимо сообщить Представителю особое мнение в 5-дневный срок с момента получения настоящего предписания.

Работник, составивший _________________________         ____________________________

предписание                                    подпись                                                               Ф.И.О.

Представитель подрядной _______________________         ____________________________

организации                                     подпись                                                                  Ф.И.О.

42

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Приложение Д

(справочное)

Эксплуатация и ремонт

Д.1 Долговечная эксплуатация наружных стен

Долговечную эксплуатацию наружных стен следует обеспечивать применением материалов, имеющих надлежащие прочность, морозостойкость, влагостойкость, теп-лозащитные свойства, а также конструктивными решениями в соответствии с требова-ниями настоящего стандарта.

П р и м е ч а н и е — Долговечность наружных стеновых конструкций — способность конструкции и ее составных частей и элементов сохранять требуемые эксплуатационные качества при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Долговечность характеризуется сроком службы в годах, в течение которого целесообразны техническое обслуживание и ремонт элементов конструкции для под-держания безопасных условий проживания или работы людей.

Д.2 Условия долговечной эксплуатации фасадной системы

Прогнозируемая долговечность наружных стен монолитных и каркасных железо-бетонных зданий с несущими монолитными железобетонными межоконными простенками или ненесущими из кирпича и/или блоков с фасадной теплоизоляционной системой, выполненной в соответствии с требованиями настоящего стандарта, составляет 125 лет.

Прогнозируемая долговечность деревянных сборно-щитовых, каркасных наружных стен с применением ЦС , ДВ , оргалита, ОС и др. с фасадной теплоизоляцион-ной системой, выполненной в соответствии с требованиями настоящего стандарта, со-ставляет не менее 50 лет.

Продолжительность эффективной эксплуатации до первого капитального ремонта конструкций наружных стен зданий, выполненных с учетом положений настоящего стандарта, составляет 25 лет при выполнении следующих условий эксплуатации:

- температура наружного воздуха от минус 55 °С до плюс 45 °С;

- зона влажности: сухая, нормальная, влажная (среднегодовое значение абсолютной влажности до 11 г/м3);

- степень химической агрессивности наружной среды I, II типов по ГОСТ 15150 (со-держание коррозионно-активных компонентов: сернистый газ не более 0,31 мг/м3; хлориды не более 0,3 мг/(м2 ·сут);

- кратковременная ветровая нагрузка до 35 м/с;

43

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Первый капитальный ремонт наружных стен исходя из условий недопустимости нарушения санитарно-гигиенической безопасности проживания граждан и энергосбережения необходимо проводить при снижении сопротивления теплопередаче более чем на 15 % по отношению к требуемому значению по санитарно-гигиеническим условиям.

Гарантийный срок эксплуатации фасадной системы определяют договором между подрядной организацией, выполняющей монтажные работы, и Заказчиком. Рекомендованный гарантийный срок составляет не менее двух лет, но не более установленного срока первого текущего ремонта.

Д.3 Текущий ремонт СФТК

Текущий ремонт СФТК рекомендуется выполнять после выявления дефектов, по-служивших причиной повреждения фасада, например:

- повреждения кровли и водосточной системы;

- нарушения тепловлажностного режима эксплуатации здания;

- отсутствие защитных упоров дверей, люков;

- разрушение или отсутствие герметизации зон примыкания коммуникаций и др.

Все выявленные сопутствующие дефекты подлежат устранению до или в ходе те-кущего ремонта. Температурные условия при ремонтных работах должны соответство-вать требованиям к условиям применения отделочных материалов.

При наличии значительных повреждений теплоизоляционного слоя или высокой плотности размещения местных разрушений на каком-либо участке стены их ремонт следует производить в соответствии с проектом, разработанным на основании специ-ального обследования.

Д.4 Капитальный ремонт СФТК

Капитальный ремонт фасадной системы рекомендуется выполнять после выявле-ния сопутствующих дефектов, послуживших причиной повреждения фасада, например:

- выявление снижения термического сопротивления наружных стен более чем на 15 % по отношению к требуемому сопротивлению теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям;

- накопление количества дефектов, указанных в Д.3, вследствие нарушения пе-риодичности текущих ремонтов;

- наступление аварийной ситуации или стихийных бедствий, связанных с силь-ным повреждением фасада.

44

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Капитальный ремонт следует производить на основании решения комиссии, про-изводящей плановый/внеплановый осмотр состояния конструкций здания.

Перед наступлением срока проведения первого капитального ремонта и последующих снижение уровня теплозащитных качеств наружных стен необходимо оцени-вать по методике ГОСТ 26254 и испытаниями на теплопроводность отобранных проб теплоизоляции по ГОСТ 7076. Однородность температурных полей стен по фасаду фиксируется методом тепловизионного обследования по ГОСТ 26629.

Ремонтные работы производят в соответствии с проектом, разработанным на основании технического обследования и классификации дефектов фасада. ри проектировании дополнительного слоя теплоизоляции, замене декоративно-защитного слоя и т.д. следует учитывать положения настоящего стандарта.

45

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

Библиография

[1]        Градостроительный кодекс Российской Федерации

[2]        Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании»

[3]        Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-оружений»

[4]        Приказ Министерства регионального развития Российской Федера-ции

от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении еречня видов работ по

инженерным изысканиям, по подготовке проектной доку-ментации, по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

капитального строительства, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства»

[5]        Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

46

СТО 066 НОСТРОЙ 2.14.7-2012

_______________________________________________________________________________

ОКС 91.060.10

Ключевые слова: ограждающие конструкции, фасадные теплоизоляцион-ные композиционные системы, правила выполнения работ, контроль вы-полненных работ

_________________________________________________________________________

47